|  | Dosažené ocenění: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

[Vytisknout článek]

Datum: 18. 8. 2010 | Obor: Barvy, laky, stavební chemie

# Sikagard®-907 W – ochrana zámkové dlažby

PDF verze článku

| Autor: Jiří Hejhálek Zdroj: Stavebnictví a interiér 7/2010 Fotografie: Archiv firmy Kontakt: Sika CZ, s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Řešíte problémy s trávou, která opakovaně roste ve spárách mezi betonovými dlaždicemi, ať se tomu sebevíc bráníte? Sika přichází s přípravkem Sikagard®-907 W, ochranným nátěrem chodníků, betonových ploch a zároveň pečetící hmotou pro pískové spáry. Po jeho aplikaci máte na dlouhý čas od trávy ve spárách klid. |  |

Sikagard®-907 W byl představen spolu s dalšími novinkami společností Sika CZ, s.r.o. na letošních Stavebních veletrzích v Brně a zde patřil mezi exponáty, o které se návštěvníci pozorně zajímali, možná i v souvislosti s nastupujícím jarem.

Jde o výrobek s víceúčelovým použitím. Efektivně chrání dlažbu a porézní povrchy před vodou, oleji a nečistotami. Pokud je aplikován na ploše, kde jsou spáry mezi dlažebními prvky vyplněny pískem, proniká do spár. Následně celou plochu, včetně spár, stabilizuje a chrání.

Sikagard®-907 W se hodí pro dlažební kostky, prefabrikovanou dlažbu, přírodní kamennou dlažbu, plotové tvarovky a stříšky, betonové podlahy, exponované betonové povrchy apod. Dále na chodníky, terasy, parkoviště a rampy, vjezdy a dvorky, nákupní střediska atd. Jak bylo řečeno, všude zde zpevňuje i spáry mezi dlažebními prvky. Jde tedy o konečnou, pohledovou úpravu.

## Další přednosti nátěru Sikagard®-907 W

Chemicky jde o 1-komponentní, UV odolnou tekutou akrylátovou disperzi na vodní bázi. Vedle zmíněné impregnace, která dlažbu chrání před vodou, oleji, pohonnými látkami a špínou, zvyšuje Sikagard®-907 W také její mrazuvzdornost. Impregnace spár v dlažbě pak omezuje erozi, vyplavování a znečistění písku ze spáry. Impregnace přípravkem Sikagard®-907 W usnadňuje čištění podkladu (snižuje tedy požadavky na údržbu), omezuje vznik výkvětů a zvýrazňuje barvy.

### Přehled výhod:

- Je šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje organická ani jiná rozpouštědla,

- odolává UV záření a stárnutí,

- snadno se aplikuje – štětcem, válečkem ap.,

- zabraňuje růstu trávy a mechů ve spárách a na povrchu dlažby,

- umožňuje podkladu i spárám dýchat, tzn. že řešení je otevřené difúzi vodní páry,

- omezuje erozi písku, znečišťování nebo vymývání písku ve spáře,

- usnadňuje čistění plochy a omezuje požadavky na údržbu.

## Příprava podkladu

Povrch musí být dobře očištěný, zbavený veškerých volných částic včetně prachu. Lze jej omýt tlakovou vodou, před aplikací impregnace ale musí být suchý. Mechy a lišejníky lze účinně odstranit přípravkem Sikagard®-715 W. Spáry v povrchu musejí být dostatečně kompaktní. Přípravek se pak nanáší pomocí válečku se středním vlasem nebo nízkotlakým rozprašovačem stejnoměrně na povrch. Obvykle stačí jedna vrstva. V případě požadavku na vysokou ochranu proti vodě a olejům nebo při velmi porézním povrchu se aplikují dvě vrstvy. Impregnace není vhodná pro méně porézní povrchy, jako je mramor, slinutá keramika, lícové zdivo, přírodní leštěný kámen apod.

## Balení

Balení vychází vstříc různým požadavkům zákazníků. Proto výrobce dodává Sikagard®-907 W v plastových kanystrech a objemu 5 l a 20 litrů.

## Spotřeba

Běžná spotřeba se pohybuje mezi 0,2 a 0,5 l/m2, mění se v závislosti na savosti (poréznosti) podkladu. Je-li třeba ošetřit přípravkem i spáry a dlažba je vysoce porézní pohybuje se spotřeba v rozmezí 0,5 až 1,5 l/m2.

|  | Dosažené ocenění: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |